5.3. Основные способы тестирования расчетно-математической модели и методики расчета

5.3.1. Одномерный анализ соударения. Анализируя результаты соударения твердых деформируемых тел необходимо, прежде всего, установить в каком интервале давлений, массовых скоростей и энергий будет происходить данное ударное взаимодействие. Такой расчет осуществляется путем использования ударных адиабат и изэнтроп разгрузки рассматриваемых материалов. Вторым этапом одномерного анализа является рассмотрение плоских ударных волн, их отражение от свободных поверхностей и границ контакта. Плоские ударные волны формируются в результате высокоскоростного соударения пластин, когда поперечные размеры пластин значительно больше их толщины. Одновременно с анализом волнового движения осуществляется тестирование конечно-разностной схемы и методики расчета, правильность реализации начальных и граничных условий.

5.3.2. Ударные адиабаты и изэнтропы разгрузки. Из теории ударных волн известно, что фронт ударной волны можно рассматривать как поверхность, на которой претерпевают разрыв параметры, характеризующие состояние и движение среды. На поверхности разрыва должны выполняться основные законы сохранения: массы, количества движения и энергии. Из этих законов следуют соотношения, задающие связь между параметрами до ударного фронта и после него - соотношения  Гюгонио, которые являются теоретической основой для расчета и построения ударных адиабат в гидродинамическом приближении. Из закона сохранения энергии на ударном фронте следует уравнение:

,						(5.71)

где  - термодинамические параметры - давление, плотность и удельная внутренняя энергия за фронтом ударной волны.

Предполагается, что перед ударным фронтом материал находится в нормальном ненагруженном состоянии, т.е. . Используя конкретное уравнение состояния материала матрицы в виде , получаем систему двух не линейных уравнений для расчета ударной адиабаты .

;		,				(5.72)

где  - относительная плотность материала является переменным параметром ударной адиабаты .

Система нелинейных уравнений (5.72) решается одним из численных методов, например, методом простых итераций. Энергия за фронтом ударной волны  определяется из первого уравнения системы (5.72) по известным значениям  и , а температура и энергия плавления вычисляется из соответствующих соотношений, приведенных в подразделе 5.1.

Для вычисления массовой скорости за фронтом ударной волны используется уравнение

,							(5.73)

где  - скорость материала перед ударной волной в некоторой фиксированной системе координат. Для преграды, как правило, задается ; для ударника  и соотношение (5.73) записывается в виде

,

причем, знак «» соответствует тому факту, что направление ударной волны здесь противоположно направлению массовой скорости .

Поведение веществ, подвергнутых ударному сжатию, определяется совокупностью точек на ударных адиабатах. Снятие ударных нагрузок осуществляется по изоэнтропическому закону расширения материала, который для случая адиабатических процессов имеет вид

.							(5.74)

Переходя к независимой переменной  и, принимая во внимание уравнение состояния (5.30), получаем обыкновенное дифференциальное уравнение для расчета изэнтроп разгрузки в переменных

,						(5.75)

с начальными условиями: , где ,  - соответствующие параметры на ударной адиабате. Уравнение (5.75) решается численным методом Рунге-Кутта, а температура и давление вычисляется из соотношений (5.27), (5.30).

На рис. 5.7, 5.8 приведены ударные адиабаты для железа и алюминия, вычисленные с использованием широкодиапазонного уравнения состояния (5.30), которые представляют давление и температуру в зависимости от относительной плотности ударно-сжатого материала. Рис. 5.7 показывает, что при одинаковой относительной плотности в железе наблюдаются более высокие давления по сравнению алюминием (примерно в два раза выше).

Рис. 5.7. Ударные адиабаты: а) железо; б) алюминий;

- давление (ГПа);  - относительная плотность; (o) - данные из работы [15]

Рис. 5.8. Ударные адиабаты: а) железо; б) алюминий

- температура (оК/1000); (o) - данные из работы [15]

Более интересными являются ударные адиабаты на рис. 5.9, представленные для ударника и преграды в переменных давление - массовая скорость. Такое представление ударных адиабат является графическим способом решения задачи о распаде контактного разрыва. Точка пересечения этих адиабат соответствует параметрам ,  за плоскими ударными волнами в ударнике и в преграде. Параметры ,  определяются из ударных адиабат на рис. 5.7, 5.8. Эти величины (кроме ) являются максимальными для заданной пары соударяющихся тел (железа и алюминия) и для рассматриваемых скоростей удара 5км/c и 10км/с.

Рис. 5.9. Расчет распада контактного разрыва

а) 5км/с; б) 10км/с

Рис. 5.10. Изэнтропы разгрузки: а) железо; б) алюминий

1 – изэнтропа разгрузки при скорости удара 5 км/с;

2 – изэнтропа разгрузки при скорости удара 10 км/с;

3 – кривая плавления; 4 – ударная адиабата.

После отражения ударных волн от свободных и контактных поверхностей происходит разгрузка материала из ударно-сжатого состояния. Характер изменений термодинамических параметров вещества определяют соответствующие изэнтропы разгрузки. На рис. 5.10 приведены изэнтропы разгрузки для железа и алюминия , где параметр  - соответствует точке на ударной адиабате, т.е. является начальной точкой изэнтропы. Кривые 1 и 2 на рис. 5.10 представляют собой изэнтропы соответствующие разгрузкам из ударно - сжатого состояния при скорости удара 5 км/с и 10 км/c. Штриховыми линиями на рис. 5.10 показаны кривые плавления.

По взаимному расположению кривых плавления и изэнтроп разгрузки определяется агрегатное состояние материала. Например, для железа при скорости соударения пластин 5км/с (железо → алюминий) изэнтропа  = 1.31 проходит ниже кривой плавления, т.е. железная пластина (ударник) после разгрузки до нулевого давления остается в твердом состоянии. Для алюминиевой пластины (преграды) соответствующая изэнтропа =1.50 (кривая 1) пересекает кривую плавления. Это означает, что при ударном сжатии материал находится еще в твердом состоянии, а после разгрузки до нулевого давления переходит в расплавленное состояние. При скорости удара 10 км/с изэнтропы железа и алюминия (кривые 2) проходят выше кривой плавления, т.е. в данном случае материалы ударника и преграды находятся в расплавленном состоянии.

Если процесс перехода материала в расплавленное состояние может быть идентифицирован простым сравнением текущей внутренней энергии с энергией плавления, то при анализе процесса испарения необходимо знать конечное (разгруженное) состояние среды в точках близких к нулевому давлению. Такое состояние среды определяется путем сравнения давления и относительной плотности на изэнтропе разгрузки с аналогичными параметрами двухфазной области «жидкость-пар». Эта граница задается с помощью двух достаточно простых аналитических зависимостей:

при 	;			(5.76)

при ,			(5.77)

где 	,  - давление и относительная плотность в критической точке области «жидкость-пар»;  - граница двухфазной области на оси , при условии .

Таблица 5.6

| Парам. | Fe | Al | Cu | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.64 | 0.59 | 0.78 | 0.79 |
|  | 0.258 | 0.236 | 0.238 | 0.276 |
| (ГПа) | 0.825 | 0.447 | 0.907 | 0.237 |

По поведению изэнтропы разгрузки при условии  определяется состояние материала, причем, возможно три варианта разгрузки.

Первый случай. Если на изэнтропе разгрузки  давление , то ударно - нагруженный материал остается в конденсированной фазе.

Второй случай. Если  давление , то это означает, что материал полностью испарен. В остальных случаях - частичное испарение материала.

На рис. 5.10 граница двухфазной области совпадает с осью из-за большого масштаба рисунка. Однако, по точкам пересечения изэнтроп с осью  видно, что изэнтропа (2) для алюминия проходит вблизи , т.е. в данном случае состояние среды близко к частичному испарению.

Таким образом, анализ, проведенный на основе ударных адиабат и изэнтроп разгрузки, дает представление о конечном состоянии материала после его нагрузки плоскими ударными волнами. Такой анализ является первым шагом при изучении более сложных процессов, например, процессов соударения пластин или процессов соударения компактного ударника с пластиной.

5.3.3. Соударение пластин. Рассматривается задача о соударении пластин, которая решена в двумерной осесимметричной постановке. Однако в окрестности оси симметрии реализуется одномерный режим деформации, т.е. среда деформируется и перемещается только в направлении оси симметрии. В качестве исходных данных методического примера этой задачи приняты следующие параметры ударника и преграды:

ударник - стальная пластина толщиной 1см имеет скорость 5км/с;

преграда - алюминиевая пластина толщиной 0.5см; диаметр пластин – 10см;

шаги по расчетной сетке – 0.025см.

Исходная конфигурация задачи изображена на рис. 5.11, а результаты расчетов приведены на рис. 5.12-5.14. Значками «» на рисунках помечены положения границ взаимодействующих тел, стрелками показаны направления ударных волн и волн разгрузки.

Рис. 5.11. Конфигурация соударяющихся пластин

Рис. 5.12. Распад контактного разрыва

На рис. 5.12 представлено распределение давления и массовой скорости вдоль оси симметрии в момент времени, когда ударная волна в пластине – преграде достигла ее свободной поверхности. Процесс распада контактного разрыва происходит по следующей схеме. После взаимодействия пластин в ударнике и в преграде распространяются плоские ударные волны со скоростями  и . За ударными волнами устанавливаются области ударно-сжатых материалов (железа и алюминия) с постоянным давлением и массовой скоростью, соответствующими точке пересечения ударных адиабат на рис. 5.9а. Давление между ударными волнами, полученное из численного решения задачи, составляет  = (89-93)ГПа; давление, полученное путем графического решения задачи о распаде разрыва, равно  = 92.3ГПа (см. рис. 5.9а). Массовые скорости имеют здесь следующие значения:  = (3.3-3.4)км/с – из численного решения задачи;  = 3.3км/с – по методике распада разрыва.

К моменту времени 1мкс (рис. 5.13) ударная волна в преграде отражается от ее тыльной поверхности в виде изоэнтропической волны разгрузки, которая начинает перемещаться по ударно-сжатому материалу вслед за ударной волной . Давление за волной разгрузки снимается до нулевой величины, а массовая скорость возрастает.

Рис. 5.13. Отражение ударной волны  от свободной поверхности

Рис. 5.14. Взаимодействие волн разгрузки  и

После отражения ударной волны  от лицевой стороны ударника, здесь возникают две волны разгрузки, распространяющиеся со скоростями  и  навстречу друг другу (см. рис. 5.14). При наложении этих волн образуется зона сильных растягивающих напряжений, что приведет к разрушению ударника в этой зоне.

Таким образом, одномерный анализ волновой картины, возникающей при соударении пластин, дает возможность оценить некоторые результаты начального этапа их высокоскоростного взаимодействия. Распад контактного разрыва массовых скоростей в ударнике  и преграде  приводит к образованию двух ударных волн, которые, отражаясь от свободных поверхностей, трансформируются в волны разгрузки. Анализ этих процессов показал хорошее согласование численного решения задачи с общей теорией ударных волн.

5.3.4. Одномерный анализ нагружения керамической пластины. В ходе решения задач, связанных с процессами ударного нагружения хрупких материалов, возникает необходимость введения дополнительного параметра, объемной скорости звука уже разрушенной среды. В хрупких материалах фронт ударной волны совпадает с фронтом распространения сдвиговых разрушений, а скорость ударной волны  определяется параметрами уже разрушенной среды.

Анализ экспериментальных данных для  - диаграмм показал, что объемная скорость звука  для хрупких материалов терпит разрыв на фронте ударной волны. Это подтверждается экспериментальными данными работы [16], где анализируется 2-х волновая структура распространения сжимающих напряжений по керамическим материалам.

На рис. 5.15а приведена ударная адиабата керамики Al2O3 (АД-85) в переменных «скорость ударной волны – массовая скорость», рассчитанная по соотношениям Гюгонио. Скорость звука разрушенной керамики определялась путем привязки к экспериментальным данным [16]. Второй участок кривой на рис. 5.15а хорошо согласуются с эмпирической зависимостью:

где 4.3км/с скорость звука для разрушенной керамики АД-85.

Здесь также имеет место почти линейная зависимость скорости ударной волны  от массовой скорости . Однако величина  значительно отличается от величины  = 6.63км/с для исходного материала.

Ударная адиабата на рисунке 5.15б в переменных «давление – относительная плотность» также хорошо согласуется с экспериментальными данными работы [16]. Оба рисунка подтверждают предположение о разрывности объемной скорости звука на фронте распространения сдвиговых разрушений, который, как правило, совпадает с фронтом ударной волны или волны сжатия.

Рисунок 5.15. Ударная адиабата керамики Al2O3

а)  – скорость ударной волны;  – массовая скорость; (о) – данные из работы [16]

б)  – давление;  – относительная плотность; (о) – данные из работы [16]

Не регулярное поведение ударных адиабат керамических материалов приводит к особенностям процесса распада контактного разрыва и распространения фронта ударной волны. Некоторые из этих особенностей проиллюстрированы для керамической преграды (Аl2О3). На рисунке 5.16 приведены результаты расчета распада контактного разрыва, полученные с помощью графического способа изображения ударных адиабат ударника и преграды. Видно, что пересечение ударной адиабаты стального ударника происходит со вторым участком ударной адиабаты керамической преграды. Точка пересечения ударных адиабат , при скорости удара 1км/с соответствует состоянию уже разрушенной керамики.

Рис. 5.16. Расчет распада контактного разрыва

Ударник – твердая сталь; преграда – керамика;

= 13ГПа,  = 0.68км/с – точка пересечения

На рис. 5.17, 5.18 показано распределение давления и массовой скорости вдоль оси симметрии в задаче о соударении стальной и керамической платины (Аl2О3) с начальной скоростью Vo = 1км/с. Толщина стальной пластины равна 2см; толщина керамической пластины – 4см, диаметр соударяющихся элементов – 10см. Значками (о) на рис. 5.17, 5.18 показаны положения подвижных границ взаимодействующих тел.

В начальные моменты времени после ударного взаимодействия в стальной пластине (ударнике) и в керамической преграде формируются плоские ударные волны (рис. 5.17). В окрестности контактной границы устанавливается течение с параметрами  и , близкими к точке пересечения ударных адиабат на рис. 5.16. В керамической преграде формируется 2-х волновая структура распространения возмущений.

Передний импульс движется по преграде со скоростью упругих продольных волн  = 8.84км/с. На площадке давления и массовой скорости, соответствующей этому импульсу (рис.1.5), происходит процесс разрушения керамики по типу сдвига, т.е. перестройка ее внутренней структуры. Здесь также происходит изменение объемной скорости звука керамики (Аl2О3) от исходной величины  = 6.62км/с до величины уже разрушенного материала  = 4.3км/с.

Рис. 5.17. Распад контактного разрыва

Рис. 5.18. Отражение ударной волны от лицевой поверхности ударника

Второй фронт возмущений (ударная волна) распространяется со скоростью (*, равной примерно 5.5км/с, что соответствует второй ветви ударной адиабаты на рис. 5.15а. Величины давления и массовой скорости на площадке за фронтом второй волны устанавливаются:

(13.0(0.5)ГПа;		u = (0.65(0.05)км/с,

что полностью соответствует параметрам в точке пересечения ударных адиабат на рис. 5.16, т.е. численное решение данной задачи согласуется с графическим решением, представленным на рисунке 5.16.